

**ООО «Огнезащитные материалы Запад»**

**Продукция компании**

**ООО "Сенеж-дистрибуция"**

Юридический адрес: 119261, г. Москва, ул. Панфёрова, д.16, корп. 1

Фактический адрес: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, дом 8/10, офис 211-1

Контакты: +7 (915)189-20-88, +7 (495) 280-01-09 ozmzapad@mail.ru

**http://ogne-teplo-zaschita.ru**

**ПРАЙС-ЛИCТ**  *УТВЕРЖДЕН с 11.07.2015*

**на серийно производимые защитные средства для древесины**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Товар* | *Назначение и краткая характеристика* | *Поставка* | *Цена с НДС* |
| **Тонирующий антисептик с УФ-фильтром для защиты и отделки древесины - 18 цветов** | | | |
| **СЕНЕЖ АКВА-ДЕКОР Х2** | Современный тонирующий антисептик без запаха на акрилатно-масляной основе с УФ-фильтром для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, солнечного излучения, плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также для деко-ративной отделки под ценные породы. Для наружных и внутренних работ. Содержит натуральные масла, двойной воск, активный УФ-фильтр. Не образует потеков. Отталкивает воду. Не препятствует дыханию древесины. Экологически полноценный материал. Пожаро- и взрыво- безопасен. Сертифицировано. | Ведро; 0,9 кг  Ведро; 2,5 кг  Ведро; 9,0 кг  Упак. 6шт х 0,9 кг  Упак. 2шт х 2,5 кг | **355р 30к.**  **897р. 60к.**  **2 950р. 20к.**  **2 131р. 80к.**  **1 795р. 20к.** |
| **Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом** | | | |
| **СЕНЕЖ САУНА** | Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений для защиты древесины внутренней службы от плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также периодического увлажнения и воздействия высоких температур. Обла-дает антимикробным действием против микроорганизмов мест общего пользования – возбудителей инфекционных заболеваний людей *(B.subtilis, B.cereus, E.coli и др.)*. Не препятствует дыханию древесины. Без запаха и растворителей. Отталкивает воду, легко моется. Не образует потеков. Сертифицировано. | Ведро; 0,9 кг  Ведро; 2,5 кг  Упак. 6шт х 0,9 кг  Упак. 2шт х 2,5 кг | **343р. 20к.**  **937р. 20к.**  **2059р. 00к.**  **1 874р. 40к.** |
| **Экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации древесины** | | | |
| **СЕНЕЖ ЭКОБИО** | Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев в умеренных условиях гигроскопического и конденса-ционного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферной или почвенной влаги самосто-ятельно или как биозащитная грунтовка под ЛКМ. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изме-няет цвет и текстуру древесины. Колеровка - водными морилками. Подавляет плесень на кладке, штука-турке, бетоне. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано. | Налив; 1 кг  Канистра; 5 кг  Канистра; 10 кг  Бочка ЕU; 65 кг | **51р. 70к.**  **326р. 70к.**  **598р. 40к.**  **3 718р. 00к.** |
| **СЕНЕЖ УЛЬТРА** | Экономичный трудновымываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, гигроскопическом и конденсационном увлажнении самостоятельно или как био-защитная грунтовка под ЛКМ. Трудновымываем – химически связывается с древесиной. Придает легкий Фисташковый оттенок, не требует окрашивания. Сохраняет текстуру. Не снижает прочность обработанной древесины. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано. | Налив; 1 кг  Канистра; 5 кг  Канистра; 10 кг  Бочка ЕU; 65 кг | **56р. 10к.**  **354р. 20к.**  **654р. 50к.**  **4018р. 30к.** |
| **Консервирующие антисептики для тяжелых условий эксплуатации древесины** | | | |
| **СЕНЕЖ** | Консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственный конструкций при контакте с грунтом и водой. Усиленная защита ответственных деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насеко-мых-древоточцев в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, длительном контакте с грунтом. Трудновымываем – химически связывается с древесиной. Придает фисташковый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Не влияет на прочность, склеиваемость и окра-шиваемость. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано. | Налив; 1 кг  Канистра; 5 кг  Канистра; 10 кг  Бочка ЕU; 65 кг  *конц.1:5 (m/m)*  Бочка ЕU; 75 кг | **68р. 20к.**  **418р. 00к.**  **759р. 00к.**  **4 719р. 00к.**  *=450кг р-ра*  **25 540р. 90к.** |
| **СЕНЕЖ БИО** | Консервирующий трудновымываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых влажных условиях экс-плуатации. Усиленная защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при непосред-ственном контакте с человеком и домашними животными в тяжелых условиях увлажнения, продол-жительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, при контакте с грунтом и органическими отходами. Трудновымываем – химически связывается с древесиной. Придает светло-зеленоватый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано. | Налив; 1 кг  Канистра; 5 кг  Канистра; 10 кг  Бочка ЕU; 65 кг | **74р. 80к.**  **530р. 20к.**  **856р. 90к.**  **5322р. 90к.** |
| **СЕНЕЖ**  **ИМПРА** | Концентрированный консервирующий невымываемый антисептик без хрома для глубокой пропитки древесины в промышленных условиях. Применяют для обработки ответственных деревянных элементов и конструкций длительной службы хозяйственного, промышленного и бытового назначения. Невымываем. Срок биозащиты 40 - 45 лет (IV кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано. | Налив; 1 кг  Бочка ЕU; 75 кг | **239р. 80к**  **18694р. 50к.** |
| **Огне-, био- защитные препараты для комплексной защиты древесины** | | | |
| **СЕНЕЖ ОГНЕ-БИО** | Комплексная огнебиозащита древесины от возгорания и биоразрушения. Типовая защита древесины от возгорания, распространения пламени, биоразрушения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом или непосредственного воздействия атмосферных осадков. **2-я (типовая) группа** огнезащитной эффективности (**трудновоспламеняемая древесина** по НПБ-251) при расходе 600 г/м2. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет, сохраняет тексту-ру. Колеровка - водными морилками. Не ухудшает прочность, склеиваемость, окрашиваемость древе-сины. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано. | Налив; 1 кг  Канистра; 5 кг  Канистра; 10 кг  Бочка ЕU; 65 кг | **69р. 30к.**  **422р. 40к.**  **765р. 60к.**  **4 787р. 20к.** |
| **СЕНЕЖ ОГНЕ-БИО ПРОФ** | Комплексная огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным действием и контрольным тони-рованием. Профессиональная защита от горения, возгорания, распространения пламени, биоразрушения при гигроскопическом и конденсационном увлажнении без контакта с грунтом и воздействия атмосферных осадков. **1-я (высшая) группа** огнезащитной эффективности (**трудногорючая древесина** по НПБ-251) при расходе 600 г/м2 и 2-я группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая древесина) при расходе 300 г/м2. Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано. | Налив; 1 кг  Канистра; 6 кг  Канистра; 23 кг  Бочка ЕU; 75 кг | **77р. 00к.**  **579р. 70к.**  **1 969р. 00к.**  **6 237р. 00к.** |
| **Защита от насекомых-древоточцев при бытовом и промышленном применении** | | | |
| **СЕНЕЖ ИНСА** | Специальный концентрированный антисептик с усиленной защитой от насекомых-древоточцев для пред-упредительной и истребительной защиты в зависимости от разбавления и расхода. Сбалансированное соотношение эффективности и экологичности. Трудновымываем. Не изменяет цвет древесины. Разбав-ляется водой при превентивном промышленном применении (1 кг на 24 л воды). Сертифицировано. | Канистра; 5 кг  Бочка ЕU; 60 кг | **629р. 20к.**  **\_\_\_\_\_\_р. \_\_к.** |
| **Средства для осветления древесины и удаления поверхностных поражений** | | | |
| **СЕНЕЖ ЭФФО** | Средство для глубокого и быстрого отбеливания деревянных поверхностей, потемневших в результате биопоражения и естественного старения. Улучшенная осветляющая способность. Увеличенный срок хранения без потери свойств. Самостоятельно нейтрализуется без образования высолов. Обладает приятным лимонным запахом. Выдерживает замораживание. Сертифицировано. | Канистра; 5 кг  Канистра; 10 кг | **475р. 20к.**  **874р. 50к.** |
| **Защита лесо-, пило- материалов при атмосферной сушке, хранении и транспортировке** | | | |
| **СЕНЕЖ ЕВРО-ТРАНС** | Трудновымываемая транспортная защита лесо-, пило- материалов от синевы, плесени и древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии в условиях возможного воздействия атмосферных осадков на срок до 4 - 8 месяцев. Жидкий концентрат для разбавления водой (1 кг на 24 л воды). Не изменяет цвет, не влияет на склеиваемость, окрашиваемость. Активно проникает во влажную древесину. Не требует сложного оборудования для разбавления. Сертифицировано. | Канистра; 20 кг  Бочка ЕU; 60 кг | **4 640р. 90к.**  **11 311р. 30к.** |
| **СЕНЕЖ ТОР** | Защита торцов крупномерных лесо-, пило- материалов хвойных и лиственных пород от усушечного рас-трескивания и деформирования, торцового увлажнения и загнивания при атмосферной сушке, хранении и транспортировке. Нормализует сушку, снижает количество и глубину усушечных трещин. Не требует подогревания. Не имеет запаха. Не изменяет цвет древесины. Сертифицировано. | Ведро; 12 кг  Бочка EU; 70 кг | **2 064р. 70к.**  **10 237р. 70к.** |

**\*Предусмотрены скидки до 15%**